附件2

甲氧基 PEG-23 甲基丙烯酸酯/甘油二异硬脂酸酯甲基丙烯酸酯共聚物原料技术要求

【基本信息】

| 中文名称 | 甲氧基 PEG-23 甲基丙烯酸酯／甘油二异硬脂酸酯甲基丙烯酸酯共聚物 |
| --- | --- |
| INCI名称 | METHOXY PEG-23 METHACRYLATE/GLYCERYL DIISOSTEARATE METHACRYLATE COPOLYMER |
| INCI ID号 | 29601 |
| CAS号 | 无 |
| 商品名 | ISPolymer |
| 化学结构式 | CH2-C CH3 COO-（CH2CH2O）n-CH3 CO CH2-C CH3 O CH2 –CH-CH2OCO-R O O CO-R m p n=平均23 m：p﹦3：7～5：5 R为C17支链烷烃结构式如下： |
| 平均分子量 | 重量平均分子量：61,000 数量平均分子量：27,000 |
| 原料来源 | 本品为高分子聚合物。由甘油二异硬脂酸酯甲基丙烯酸酯和甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯在聚合引发剂的作用下，经过聚合、精制后得到。 |

【理化性质】

| 外观 | 淡黄色蜡状固体，稍有原料特异气味。 |
| --- | --- |
| 溶解性 | 溶于水、甲醇、乙醇，不溶于己烷。 |
| 粘度（粘性系数） | 3000～4500mPa・s（40℃） |
| 熔点・凝固点 | 30～40℃ |

【鉴别】

| 项目 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 红外吸收光谱 | 红外分光光度法-液膜法（请参照附录≪鉴别法≫） 2870cm-1，1730cm-1，1460cm-1和1110cm-1附近有特征性吸收。 |

【定量】

| 含量（纯度） | 检测方法 |
| --- | --- |
| 95％以上 | 计算法（请参照附录≪定量检验方法≫） |

【杂质检查】

| 项目 | 含量 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 残留溶剂 | 0.5%以下 | 气相色谱法（请参照附录≪残留溶剂检验方法≫） |
| 甲氧基 PEG-23 甲基丙烯酸酯 | 1700mg/kg 以下 | 液相色谱法（请参照附录≪残留甲氧基 PEG-23 甲基丙烯酸酯检验方法≫） |
| 甘油异硬脂酸酯甲基丙烯酸酯 | 1600mg/kg 以下 | 液相色谱法（请参照附录≪残留甘油异硬脂酸酯甲基丙烯酸酯检验方法≫） |
| 甘油二异硬脂酸酯甲基丙烯酸酯 | 300mg/kg 以下 | 液相色谱法（请参照附录≪残留甘油二异硬脂酸酯甲基丙烯酸酯检验方法≫） |
| 重金属 | 20mg/kg以下 | 重金属试验方法（请参照附录≪重金属试验方法≫） |
| 铅 | 1 mg/kg以下 | ICP-MS法（请参照附录≪铅汞砷检验方法≫） |
| 汞 | 1 mg/kg以下 | ICP-MS法（请参照附录≪铅汞砷检验方法≫） |
| 砷 | 2mg/kg以下 | ICP-MS法（请参照附录≪铅汞砷检验方法≫） |
| 干燥失重 | 5.0%以下 | 干燥失重测定法（请参照附录≪干燥失重试验法≫） |

【微生物指标】

| 项目 | 含量 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 菌落总数 | ＜ 100 CFU/g | 《化妆品安全技术规范》2015年版 微生物检验方法 |
| 霉菌和酵母菌总数 耐热大肠菌群/g 金黄色葡萄球菌/g 铜绿假单胞菌/g | ＜ 100 CFU/g 不得检出 不得检出 不得检出 | 《化妆品安全技术规范》2015年版 微生物检验方法 |

【使用目的】

作为保湿剂和湿润剂(Skin-Conditioning Agents-Humectant)使用。

【使用范围】

本原料在化妆品中的使用范围如下：

- 非驻留类护肤品：清洁类产品、按摩类产品。

- 驻留类护肤品：化妆水、乳液、膏霜、美容液、面膜等。

③ 彩妆品：粉底、各种底霜

【使用限量】

2%

【其他限制和要求】

根据目前科学认知，尚无其他限制和要求。

【注意事项】

避免误入眼内、误吸、误饮误食以及直接接触皮肤，发生上述情况时需要采取相应措施。

【贮存条件】

避光阴凉处（20℃以下），在容器中密封保存。

【保质期】

3年